Litý gumový povrch EPDM/SBR

### Popis prvku

Litý gumový povrch je moderní, bezpečný a estetický povrch vhodný pro dětská hřiště, sportoviště a rekreační prostory. Skládá se ze dvou vrstev: spodní vrstvy SBR a vrchní dekorativní vrstvy EPDM, které dohromady zajišťují ochranu proti úrazům, odolnost proti opotřebení a atraktivní vzhled.

Povrch může být realizován jak na standardní drenážní podkladní skladbě, tak i na stávajících zpevněných površích (např. asfalt) za předpokladu jejich úpravy pro zajištění odvodu vody.

# Charakter konstrukce

Povrch je realizován jako dvouvrstvá litá konstrukce:

Vrchní vrstva – EPDM
barevný EPDM granulát spojený polyuretanovým pojivem, tloušťka 11 mm.

Spodní vrstva – SBR
recyklovaný gumový granulát SBR, tloušťka dle požadované kritické výšky pádu.

# Varianta realizace na stávající asfalt

V místech, kde je dopadový povrch realizován na stávajícím asfaltovém podkladu, je nutné zajistit dodatečnou vodopropustnost.

Stávající asfalt bude proto perforován drenážními vrty v množství cca 4 ks / m².

Parametry vrtů:

- průměr vrtu Ø 20–30 mm

- vrt skrz celou tloušťku asfaltové vrstvy

Na upravený asfalt bude následně provedena skladba:

- SBR vrstva – 30 mm

- EPDM vrstva – 11 mm

Tato skladba je použita pouze v místech, kde nejsou instalovány herní prvky s kritickou výškou pádu vyšší než 1,0 m.

# Standardní skladba na drenážním podkladu

- Zhutněné podloží
min. únosnost 25 MPa

- Štěrková drenážní vrstva
frakce 0–32 mm
tloušťka 200 mm

- Vyrovnávací vrstva
lomový prach 0–4 mm
tloušťka 20 mm

- Tlumicí vrstva
SBR granulát
tloušťka 30–120 mm dle kritické výšky pádu

- Nášlapná vrstva
EPDM granulát
tloušťka 11 mm

# Materiálová specifikace

Vrchní vrstva EPDM

- obsah polymeru min. 21 %

- velikost granulí 1–3,5 mm

- UV stabilizovaný materiál

- pojivo polyuretanová pryskyřice

Spodní vrstva SBR

- recyklovaný pryžový granulát

- frakce 2–6 mm

Technické údaje

- Vodopropustnost: dle EN 12616:2013

- Odolnost proti skluzu a abrazivnímu opotřebení: dle BS 7188:1998 + A2:2009

- Reakce na oheň: EN ISO 11925-2, EN 13501-1+A1:2010 – nehořlavý materiál

- Atesty:

  - ČSN EN 1176, ČSN EN 1177 (bezpečnost dětských hřišť)

  - REACH Annex XVII (bez ftalátů)

Povrch bude proveden podle pokynů výrobce a projektové dokumentace. Konstrukce splňuje požadavky na bezpečnost a ekologii dle platných evropských norem.